## Charakterisierung der geprägten Kunststoffsubstrate
#### Verzug
- trat direkt nach der Entnahme der Substrate bei nahezu allen auf, bildete sich aber meist vollständig zurück
- 15/16 Verzug >2mm, 13/14 >=1mm & <=1,5mm,sonst <1mm

Abbildung 1.1.1: Substratverzug über Temperatur
#### Einfallstellen
Einfallstellen traten bei allen Temperaturniveaus auf. Verstärkt jedoch ab 115 °C.
#### Durchmesservergrößerung
Der Durchmesser des fertig geprägten Substrats hat sich mit steigender Prägetemperatur vergrößert. Ab 115°C steigt der Durchmesser sehr stark an. 115°C liegt nioch im Toleranzbereich. Siehe Abbildung 6.5. Vorm Prägen beträgt der Durchmesser 57,8mm.

Abbildung 1.1.2: Vergrößerung des Substratdurchmessers mit der Temperatur

#### Viskosität
Die Viskosität steigt ab 80°C stark an. Siehe Fehler: Referenz nicht gefunden
Abbildung 1.1.3: Stempelposition in Abhängigkeit von der Temperatur – mit steigenderTemperatur nimmt auch die Viskosität der Polymerschmelze zunehmed ab.
Eigener Testlauf mit Aufbau nach Paper:
→ unten plan, oben 100mm-Dummytool, Substrat aufgelegt
- Parameter
  - Kraft = 1 kN
  - Temperatur 20 … 135 °C
  - Touchforce = 200 N
  - Entformungstemperatur = 60 °C
- Ablauf: Touchforce, Force, Temperatur …. 600s … Cooling 65°C Entformung
  - genauer Programmablauf siehe Macro
- Ergebnis ist nur ungenauer Orientierungspunkt
#### Profilometer – Kreisstruktur und Marker unten
Bereits ab 100°C liegen die Profiltiefen auf einem ähnlichen Niveau. Siehe Fehler: Referenz nicht gefunden Fehler: Referenz nicht gefunden
Abbildung 1.1.4: Darstellung der Profiltiefen der geprägten Kreis- und der unteren Markerstruktur
#### vollständige Befüllung
erst ab 105 °C ausreichende Befüllung → optisch keine Kantenverrundungen sichtbar → in Mikroskopaufnahme Kantenradius <10µm
#### Substratverzug
Durchbiegung in mm
#### Strukturverzerrung im Außenbereich
tritt ab 115 °C merklich auf

Abbildung 1: