103年度市售「太陽眼鏡」檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠商 (含名稱、地址)	進口商 (含名稱、地址)	(購)取樣地點(商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	品質項目檢測結果及不符合項目	中文標示檢查結果及不符合項目
1	太陽眼鏡	華吉儷	4665	台灣	華吉儷股份有限公司/台中市大甲區孔雀路88號	家福股份有限公司/台南市仁德區中山路711號	129元	○	●未完成符合性聲明之檢驗程序。
2	太陽眼鏡	BOKO	6308	台灣	向日葵眼鏡實業社/屏東縣潮州鎮永和路21號	家福股份有限公司/台南市仁德區中山路711號	290元	○	○
3	兒童 太陽眼鏡	BIGEYES	0347	台灣	大目企業社/台南市永康區西灣里民族路522號1樓	寶雅台南歸仁店/台南市歸仁區中山路三段133號	149元	○	●材質標示金屬膠質，未有鏡片材質標示。
4	太陽眼鏡	FILL	AT011	台灣	充滿企業社/屏東市明正里中華路131號	山多士企業社/台南市歸仁區中山路三段36號	150元	●濾鏡分類測試結果為0，與標示及技術文件為2不符。	●查該批太陽眼鏡之符合性聲明指定代碼申請人為充滿商行，但商品標示製造商為充滿企業社。
5	太陽眼鏡	Proenergy	PJ1109	台灣	日月明運動開發有限公司/台南市仁德區文德路13號	台大體育用品社中華分店/台南市中華東路3段2號	650元	○	●未標示濾鏡分類及光學等級。
6	太陽眼鏡	ACTOR	KACTOR 519	中國大陸	楊來眼鏡廠/中國浙江省臨海市杜橋鎮大汾工業園	欣泰眼鏡實業有限公司/台南市開安一街19號	炫愛眼鏡行/台南市崇學路193號	188元	○	○
7	偏光兒童太陽眼鏡	CHICCO	CSS0 55900	台灣	ARTSANA S.P.A./VIA SALDARINI CATELLI,1-22070 GRANDATE-COMO-ITALY	杏豐實業股份有限公司/台北市中正區中華路1段59號10樓之1	紘福百貨行/台南市中華東路3段116號	735元	○	●產地標示為台灣，但製造廠商地址標示為義大利(ITALY)。
8	太陽眼鏡	2020	台灣	晉承眼鏡工藝社/臺南市永康區五王里成功路228巷56號1樓	晉承眼鏡工藝社/臺南市永康區五王里成功路228巷56號1樓	100元	○	●無中文標示
9	太陽眼鏡	T-V	TV-650	中國大陸	立美商行/台中市西屯區中山二路56號1樓	晉承眼鏡工藝社/臺南市永康區五王里成功路228巷56號1樓	100元	●濾鏡分類測試結果為3，與標示及技術文件為2不符。	●無標示「符合國家標準CNS 15067」及「非作直視太陽用」之警語。
10	太陽眼鏡	歐堡牌	SG-402	台灣	俊安興業有限公司/桃園縣楊梅市民隆路28號	信用百貨股份有限公司/台南市永康區大灣路1036號	50元	○	○
11	太陽眼鏡	GF	9912	台灣	振宏眼鏡企業有限公司/嘉義縣民雄鄉中和村社溝45之1號	成昱生活館有限公司/台南市安平區安平路572號	69元	○	○
12	太陽眼鏡	Firenze	992	台灣	依斯曼實業有限公司/台中市北區東光路408之1號	寶島光學科技股份有限公司文雄崇明營業所/台南市崇明路259號	648元	●濾鏡分類測試結果為3，與標示及技術文件為2不符。	○

檢測結果說明：

1.符號說明：「●」 表示不符合規定；「○ 」表示符合規定

2.本次市購係以隨機方式購買不同廠牌、型號之「太陽眼鏡」共計12種樣品，依據國家標準CNS 15067（101年版）進行檢測，品質檢驗項目：

(1)穿透率：進行光譜穿透率280nm ~315nm、光譜穿透率315 nm~350nm、太陽紫外線A穿透率315 nm~380nm、可見光穿透率、光照度穿透率之均一性，並將濾鏡分類成0~4，產品應依檢測結果及不同分類之穿透率要求，標示正確分類號數，而就色彩深淺而言，濾鏡分類0為「透明或非常淡的色彩」，1為「淡的色彩」，2為「中等色彩」，3為「較暗的色彩」，4為「非常暗的色彩-不適於駕駛及道路使用」。

(2)鏡片度數：CNS 15067「太陽眼鏡」僅適用於平光式、非處方鏡片(無度數)之太陽眼鏡，其球面度數(遠近視度數)及散光度數應小於9度(光學等級1)或12度(光學等級2)，菱鏡度數則應小於12度(光學等級1)或25度(光學等級2)。

(3)濾鏡最低強度：為避免鏡片因受外壓力產生破裂或鏡片變形，致佩戴者受到傷害，產品以10公斤靜壓力測試，不應有破裂或鏡片過度變形情形發生。

(4)完整太陽眼鏡一般結構檢查：檢查有無突出、銳利邊緣或其它缺損可能引致不適或傷害。

(5)完整太陽眼鏡力學要求最低強度：鏡框於試驗後不得有裂痕或變形量超過2%之狀況發生。

(6)完整太陽眼鏡引燃試驗：以650℃之測試棒接觸試驗，移除後試樣不得持續燃燒。

(7)偏光濾鏡增加量測其偏光平面角度、偏光程度是否符合標準要求。

(8)適用道路及駕駛使用增加量測「光譜穿透率500nm~650nm」及「號誌燈辨識(紅、黃、藍、綠四種燈

號)」是否符合標準要求。

(9)鏡架若屬直接並長期接觸皮膚之金屬及組合材料增加檢驗其鎳之釋放量：每週需小於0.5μg/c㎡。

3.標示檢查項目：

(1)品牌

(2)名稱

(3)型號

(4)製造日期

(5)產地

(6)鏡片材質

(7)鏡框材質

(8)符合國家標準CNS15067

(9)濾鏡分類編號

(10)光學等級

(11)濾鏡分類4、光譜穿透率(500nm~650nm)或號誌燈辨識不符合者，需有”不適於駕駛及道路使用”

的警示。

(12)非作直視太陽用之警示

(13)製造商(或供應商)、進口商的名稱、地址及聯絡電話

4.標示確認：

(1)鏡片材質及鏡框材質標示與材質測試結果是否相符

(2)標示內容與符合性聲明書及技術文件是否相符

(3)查核商品檢驗標識之識別號碼申請者與技術文件是否相符