Температурная спектроскопия адмиттанса позволяет определять параметры глубоко залегающих примесей и уровней в квантовых ямах и точках, то есть характеризовать электронный спектр наногетероструктур. В данной работе исследуется энергетический спектр квантовой ямы.

Т, К
С, Ф
Рис.1. Температурный спектр емкости при U=-1В на разных частотах.

Т, К
С, Ф
Рис.2. Температурный спектр емкости при U=0В на разных частотах.

Т, К
С, Ф
Рис.3. Температурный спектр емкости при U=+1В на разных частотах.

Т, К
G/w,Ф
Рис.4. Температурный спектр проводимости при U=-1В на разных частотах.

Т, К
G/w,Ф
Рис.5. Температурный спектр проводимости при U=0В на разных частотах.

Т, К
G/w,Ф
Рис.6. Температурный спектр проводимости при U=+1В на разных частотах.
Температурные зависимости проводимости и емкости возникают преимущественно из-за изменения скорости эмиссии электронов en из квантовой ямы. При низких температурах en стремится к нулю, С и G → 0. При высоких температурах en >>ω и G → 0, С = β + С0, где β – параметр, связанный с концентрацией электронов в яме, С0 - емкость при низкой температуре, когда носители практически полностью выморожены. Максимум G наступает при en = ω.
С увеличением частоты тестового сигнала пики спектров проводимости сдвигаются в высокотемпературную область – для выполнения условий оптимальной термической эмиссии носителей заряда с энергетического уровня (en = ω). Следовательно, когда температура сканируется от низкой до высокой, возникает пик в спектре проводимости и ступенчатый перегиб в спектре емкости.

1000/Т, К^-1
Ln(w/T^1/2)
Рис.7. График Аррениуса для U=-1В.

1000/Т, К^-1
Ln(w/T^1/2)
Рис.8. График Аррениуса для U=0В.

1000/Т, К^-1
Ln(w/T^1/2)
Рис.9. График Аррениуса для U=+1В.
Графики Аррениуса должны строиться по шести точкам, в соответствии с количеством исследованных частот. Высокотемпературный максимум не регистрировался на частоте 2 МГц, потому что скорость эмиссии электронов не достигала резонансного состояния вследствие недостаточно высокой температуры. На частотах 10 кГц и 30 кГц при смещении U = +1В при температурах второго максимума наблюдаются сильные шумы, поэтому точки убраны с графика.
Энергия активации носителей с энергетического уровня в квантовой яме определяется как тангенс угла наклона графика Аррениуса к оси х. При этом значение тангенса равно Еа/k, где k – константа Больцмана (0,000086 эВ*К-1). При низких температурах происходит эмиссия электронов с высоко лежащего уровня в яме с малой энергией активации. При повышении температуры опустошаются более глубокие уровни.
	U= -1 V	U = 0 V	U = +1 V
Ea 1го уровня, meV	25,714	25,542	25,886
Ea 2го уровня, meV	137,9526	138,7524	136,5078

Т, К
С, Ф
Рис. 10. Температурный спектр емкости при частоте 2МГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
С, Ф
Рис. 11. Температурный спектр емкости при частоте 1МГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
С, Ф
Рис. 12. Температурный спектр емкости при частоте 300кГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
С, Ф
Рис. 13. Температурный спектр емкости при частоте 100кГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
С, Ф
Рис. 14. Температурный спектр емкости при частоте 30кГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
С, Ф
Рис. 15. Температурный спектр емкости при частоте 10кГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
G/w,Ф
Рис. 16. Температурный спектр проводимости при частоте 2МГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
G/w,Ф
Рис. 17. Температурный спектр проводимости при частоте 1МГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
G/w,Ф
Рис. 18. Температурный спектр проводимости при частоте 300кГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
G/w,Ф
Рис. 19. Температурный спектр проводимости при частоте 100кГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
G/w,Ф
Рис. 20. Температурный спектр проводимости при частоте 30кГц переменного сигнала и различных смещениях

Т, К
G/w,Ф
Рис. 21. Температурный спектр проводимости при частоте 10кГц переменного сигнала и различных смещениях
С увеличением прикладываемого напряжения, значения амплитуды температурных спектров проводимости и размах скачка на температурных зависимостях емкости увеличиваются.

U, V
I, A
Рис. 22. ВАХ при различных температурах
При комнатной температуре значение тока больше, чем при низкой, и рост начинается при больших напряжениях, что объясняется с тем, что при 14 К носители заморожены в яме и при малых смещениях они не обладают энергией, необходимой для выхода из ямы (Еа).

U, V
1/C^2,Ф^-2
Рис. 23. ВФХ при разных температурах.
При низких температурах плато на ВФХ выражены ярче, чем при высоких, т.к. носителям не хватает энергии, чтобы покинуть яму, а следовательно, ее заряд больше. При температурах 297К и 474К характеристики практически не отличаются и плато мало заметны, из-за того, что носители обладают высокой тепловой энергией и практически не чувствуют потенциальной ямы.
Выводы:
- Определены энергии активации уровней в квантовой яме.
- Построены температурные спектры емкости и проводимости, ВАХ, ВФХ при различных температурах.