CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE
tramezza leggera
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Cartongesso in lastre	1,3	0,210		900	24,125	0,062	
2	Cartongesso in lastre	1,3	0,210		900	24,125	0,062	
3	Fibre di vetro: feltri resinati (16 kg/m³)	5,0	0,046		16	193	1,087	
4	Cartongesso in lastre	1,3	0,210		900	24,125	0,062	
5	Fibre di vetro: feltri resinati (16 kg/m³)	5,0	0,046		16	193	1,087	
6	Cartongesso in lastre	1,3	0,210		900	24,125	0,062	
7	Cartongesso in lastre	1,3	0,210		900	24,125	0,062	
Spessore totale	16,5						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,130	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,365	Resistenza termica totale	2,743	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,286			
Sfasamento [h]	4,36			
Smorzamento	0,785			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	25,945			

Massa superficiale: 60,100 kg/m²

tramezza poroton 23cm - non funziona acusticamente
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton P800 - interno 08cm	8,0		2,714	1.060	19,3	0,368	
3	Pannelli di lana di legno con leganti inorganici con umidità del 15% (400 kg/m³)	4,0	0,097		400	64,333	0,412	
4	poroton P800 - interno 08cm	8,0		2,714	1.060	19,3	0,368	
5	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	23,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,734	Resistenza termica totale	1,362	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,277			
Sfasamento [h]	9,57			
Smorzamento	0,378			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	51,709			

Massa superficiale: 185,600 kg/m²

tramezza poroton 24cm - feltro in lana di roccia
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton P800 - interno 08cm	8,0		2,714	1.060	19,3	0,368	
3	Fibre minerali ottenute da rocce basaltiche: feltri trapuntati (100 kg/m³)	4,0	0,045		100	193	0,889	
4	Malta di calce o di calce e cemento	1,0	0,900		1.800	8,773	0,011	
5	poroton P800 - interno 08cm	8,0		2,714	1.060	19,3	0,368	
6	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	24,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,541	Resistenza termica totale	1,850	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,170			
Sfasamento [h]	10,35			
Smorzamento	0,314			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	51,511			

Massa superficiale: 173,600 kg/m²

tramezza poroton 28cm - feltro in lana di roccia (dato generico)
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton 800 - interno	8,0	0,240		800	19,3	0,333	
3	Fibre minerali ottenute da rocce basaltiche: feltri trapuntati (100 kg/m³)	4,0	0,045		100	193	0,889	
4	Malta di calce o di calce e cemento	1,0	0,900		1.800	8,773	0,011	
5	poroton 800 - interno	12,0	0,240		800	19,3	0,500	
6	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	28,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,514	Resistenza termica totale	1,946	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,157			
Sfasamento [h]	10,49			
Smorzamento	0,305			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	49,324			

Massa superficiale: 164,000 kg/m²

tramezza poroton 24cm - celenit L3
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton P800 - interno 08cm	8,0		2,714	1.060	19,3	0,368	
3	Pannelli di lana di legno con leganti inorganici con umidità del 15% (400 kg/m³)	0,5	0,097		400	64,333	0,052	
4	Fibre minerali ottenute da rocce basaltiche: feltri trapuntati (100 kg/m³)	4,0	0,045		100	193	0,889	
5	Pannelli di lana di legno con leganti inorganici con umidità del 15% (400 kg/m³)	0,5	0,097		400	64,333	0,052	
6	poroton P800 - interno 08cm	8,0		2,714	1.060	19,3	0,368	
7	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	24,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,515	Resistenza termica totale	1,942	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,183			
Sfasamento [h]	9,85			
Smorzamento	0,354			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	51,890			

Massa superficiale: 177,600 kg/m²

tramezza poroton 28cm - celenit L3 (dati generici)
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton 800 - interno	12,0	0,240		800	19,3	0,500	
3	Pannelli di lana di legno con leganti inorganici con umidità del 15% (400 kg/m³)	0,5	0,097		400	64,333	0,052	
4	Fibre minerali ottenute da rocce basaltiche: feltri trapuntati (100 kg/m³)	4,0	0,045		100	193	0,889	
5	Pannelli di lana di legno con leganti inorganici con umidità del 15% (400 kg/m³)	0,5	0,097		400	64,333	0,052	
6	poroton 800 - interno	8,0	0,240		800	19,3	0,333	
7	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	28,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,491	Resistenza termica totale	2,038	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,168			
Sfasamento [h]	9,91			
Smorzamento	0,343			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	48,979			

Massa superficiale: 168,000 kg/m²

tramezza poroton 23cm - non funziona acusticamente (dato generico)
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton 800 - interno	8,0	0,240		800	19,3	0,333	
3	Pannelli di lana di legno con leganti inorganici con umidità del 15% (400 kg/m³)	4,0	0,097		400	64,333	0,412	
4	poroton 800 - interno	8,0	0,240		800	19,3	0,333	
5	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	23,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,774	Resistenza termica totale	1,292	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,392			
Sfasamento [h]	7,93			
Smorzamento	0,506			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	51,042			

Massa superficiale: 144,000 kg/m²

tramezza poroton 28cm - non funziona acusticamente
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton P800 - interno 25cm	25,0		0,880	987	19,3	1,136	
3	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	28,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,741	Resistenza termica totale	1,349	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,175			
Sfasamento [h]	11,64			
Smorzamento	0,236			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	47,840			

Massa superficiale: 246,750 kg/m²

tramezza poroton 28cm - non funziona acusticamente (dato generico)
N	Descrizione
dall'interno verso l'esterno	Spessore
[cm]	λ
[W/mK]	C
[W/m²K]	δ
[kg/m³]	δp x 1012
[kg/msPa]	R
[m²K/W]	
1	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
2	poroton 800 - interno	25,0	0,240		800	19,3	1,042	
3	Intonaco di calce e gesso	1,5	0,700		1.400	19,3	0,021	
Spessore totale	28,0						

		Resistenza superficiale interna	0,130	
		Resistenza superficiale esterna	0,040	
Trasmittanza termica [W/m²K]	0,797	Resistenza termica totale	1,255	
Trasmittanza termica periodica [W/m²K]	0,264			
Sfasamento [h]	9,90			
Smorzamento	0,331			
Capacità termica interna [kJ/m²K]	48,341			

Massa superficiale: 200,000 kg/m²