# Einführung in die Mikrofertigung

04.10.2006

### Bücherliste

Büttgenbach	Mikromechanik	Teubner Verlag 1994
Menz/Bley	Mikrosystemtechnik für Ingenieure	VCH Verlag
Menz/Mohr	Mikrosystemtechnik für Ingenieure	VCH Verlag
Kienel, Frey	Dünnschicht-Technologie	VDI Verlag
Maisel, Glang	Handbook of Thin Film Technology	Mc Graw Hill
Glendinning, Helbert	Handbook of VLSI-Microlithogra­phy	Noyes Publications
Ulrich Meschede	Mikrosystemtechnik	Teubner Verlag
Völklein, Zetterer	Praxiswissen Mikrosystemtechnik	Vieweg Verlag
Wutz, Adam, Walcher, Jou­ston	Handbuch Vakuumtechnik	Vieweg Verlag
Edelmann	Vakuumphysik	Spektrum Akademischer Verlag

# Reinraumtechnologie
Schutz des Produktes / der Fertigungs- und Messgeräte / des Menschen

Partikel		Vermeidung von Staubquellen
		Luftfilterung, Luftströmung
Temperaturschwankungen / Feuchtigkeit	}	Klimatisierung (Temperatur, Feuchte)
Schwingungen		mechanische Entkopplung (Schwingungsdämpfung)
		Aufsuchen verkehrsarmer Gegenden
elektromagnetische Felder		Abschirmung (Faradayscher Käfig, µ-Metall, Erdung der Operator)
Infektion		Sterilisierung

# Kampf gegen die Partikel
Partikel von 1 nm bis 500 µm Größe
In der Atmosphäre macht die Masse der Partikel < 1 µm nur 3 % aus, jedoch von der Anzahl sind 99 % der Teilchen < 1 µm.

Unterhalb von 1 µm Größe schweben die Partikel und fallen durch die Schwerkraft nicht mehr zu Bo­den.

## Zusammenhang zwischen Partikeldichte, Chipfläche und Ausbeute bei n kritischen Fertigungsschritten
05.10.2006

size 12{Y = (1 + A cdot D)^{-n}}	A: Chipfläche
D: Defekte pro Flächenelement
Beweis: für einen Schritt gilt:
size 12{y = g over {g + s}}	g: Zahl der guten Bauteile
s: Zahl der schlechten Bauteile
Zahl der Defekte auf einem Chip ist: size 12{A cdot D}
Zahl der Defekte ist size 11{A cdot D << 1} oder size 12{s << g}
size 12{s = (g + s) cdot A cdot D approx g cdot A cdot D }
size 12{y = g over {g + s} = g over {g +g cdot A cdot D} = 1 over {1 + A cdot D} = (1 + A cdot D)^{-1}}
Bei n Schritten müssen alle Schritte fehlerfrei ablaufen, also
Y = y^n = (1 + A cdot D)^{-n}

Dazu eine Aufgabe:
Ein 4 "-Wafer ( Ø 100 mm) liegt 1 Minute in einer Laminar-Flow-Box mit Reinraumklasse 10 mit ei­nem Luftstrom von v = 30 m/min.
Wieviel Staubteilchen (1 µm oder größer) verunreinigen in dieser Zeit die Waferoberfläche, wenn alle auftreffenden Partikel haften bleiben?
Wie groß ist die Chipausbeute, wenn jedes dieser Teilchen einen Fehler verursacht, die Chipfläche 1 cm² beträgt und insgesamt 5 kritische Maskenschritte zur Herstellung des Chips erforderlich sind, wo­bei für jeden Maskenschritt die gleiche Verunreinigung auftritt.

Partikelemission bei Bewegung, Partikel > 0,5 µm, Anzahl pro Minute

	Straßenkleidung	Einteilige Schutzkleidung mit Kopf- / Mund- und Nasenabdeckung
Sitzen ohne Bewegung	3 * 105	7 * 103
Kopfbewegung	6 * 105	104
Bewegung des Körpers	106	3 * 104
Langsames Gehen	3 * 106	5 * 104
Schnelles Gehen	6 * 106	105

### Kampf gegen die Partikel durch Belüftung
1. turbulente Mischbelüftung
   verdünnt die Partikelkonzentration, wirbelt sie aber teilweise auf. Daher nur bis Klasse 1000 einsetzbar.
   40- bis 60facher Luftwechsel pro Stunde
2. turbulenzarme Verdrängungsströmung
   möglichst laminarer Luftstrom, transportiert die Partikel ab, normalerweise geht die Abluft unter den Doppelboden.
   0,30 - 0,45 m/s und 360- bis 600facher Luftwechsel pro Stunde, ab Klasse 1000 und besser

Reinräume haben einen gewaltigen Luftbedarf, dazu ist die Forderung nach Temperatur- und Feuchte­konstanz sehr hart. Daher liegt der Außenluftanteil bei 5 - 10 %, der Rest ist Umluft.

In Reinräumen herrscht leichter Überdruck, um Kontaminationen aus den angrenzenden Räumen zu vermeiden. Daher ist stets ein Luftverlust vorhanden.

Temperatur im Reinraum:	20 - 24 °C +/- 0,5 °C
relative Feuchtigkeit:	40 - 45 % +/- 5 %

11.10.06
### Erforderliche Luftmengen
Reinraumklasse	Volumenstrom [m³/ hm²]
10	1.600 – 1.800
100	1.600 – 1.800
1000	700 – 1.100
10.000	60 – 120
100.000	60

Beispiel:
Klasse 100; 50 m² Arbeitsfläche,
mind. 50 m² cdot 1.600 m³ over {h m²} = 80.000 m³ over h

Funktionsprinzip eines
Partikelzählers

Verbesserung durch das SMIF-Konzept (Standard Mechanical Interface) um etwa einen Faktor 10.
Trennung von Produkt und Umwelt.
Statische Aufladung:
- zieht Partikel an
- kann empfindliche Bauteile zerstören
Abhilfe:
- Verwendung möglichst leitfähiger Materialien
- Erhöhung der Luftfeuchtigkeit
- Ionisierung der Luft
- Erdung kritischer Bauteile und der Operator

Trotz hoher Aufwände werden die Oberflächen immer noch kontaminiert. Dafür ist eine häufige Rei­nigung, z. B. mit Wasser nötig.
Reinstwasserspezifikation in der Speicherchipfertigung:
Leitfähigkeit bei 20 °C	< 0,055 µS/cm
Partikel > 0,1 µm	< 5000 / L
Keime	> 50 / L
gelöste organische Stoffe	< 50 ppb
Restmetallgehalt pro Element	< 2 ppb

Reinstwasser wird hergestellt aus enthärtetem Stadtwasser mit
- Ionentauscher

  Salzwasser
  Süßwasser
  Druck

- Umkehrosmose
- UV-Entkeimungsanlage
- Membranfilter

# Vakuumtechnologie
vacuum (lat.) leerer Raum
In exakter Form gibt es den materiefreien Raum nicht, auch nicht im Weltraum, höchstens mehr oder weniger gute Näherungen.

Mittlere freie Weglänge bar l
Berechnung von bar l durch den Ansatz:
Alle Moleküle ruhen, nur eins bewegt sich mit bar v , es stößt mit allen Molekülen zusammen, die we­niger als 2 r vom Mittelpunkt entfernt sind. Daraus ergibt sich ein Zylinder der Länge bar v cdot %DELTA t und in der Zeit %DELTA t stößt es gegen alle Moleküle, die sich im Zylinder befinden.
V = %pi cdot (2 r)^2 cdot bar v cdot %DELTA t = 4 %pi r^2 cdot bar v cdot %DELTA t

12.10.2006
Wenn die Teilchendichte n ist, so ist die mittlere Stoßzahl bar Z
bar Z = {mittlere Zahl der Stöße} over Zeit = {n cdot V} over {%DELTA t} = 4 %pi cdot n cdot r^2 bar v
Nun sind aber alle Moleküle in Bewegung und bei jedem Stoß erfolgt ein Impulsübertrag. Eine ge­nauere Rechnung unter Berücksichtigung beider Effekte liefert:
bar Z = 4 %pi cdot sqrt 2 cdot n cdot r^2 cdot bar v
Ein Molekül bewegt sich im Mittel um die Strecke bar v cdot %DELTA t . Dabei finden bar Z cdot %DELTA t Stöße statt und die mittlere freie Weglänge zwischen zwei Stößen ist:
bar l = {bar v cdot %DELTA t} over {bar Z cdot %DELTA t} = 1 over {4 %pi cdot sqrt 2 cdot n cdot r^2} = {k cdot T} over{4 %pi cdot sqrt 2 cdot p cdot r^2} mit n = p over {k cdot T}
Abschätzung der mittleren freien Weglänge:
bar l = {k cdot T } over {4 %pi cdot sqrt p cdot r^2}
für ein Luftmolekül:	r approx 2 Å= 2 cdot 10^{-10} m
T = 300 K

a) p = 1000 mbar = 105 Pa (N / m²)
bar l = {1,38 cdot 10{-23} cdot 300} over {4 %pi sqrt 2 cdot 10^5 cdot 4 10^{-20}} {J cdot K cdot m²} over {K cdot N cdot m^2} = 0,6 cdot 10^{-7} m = 60 nm
b) p = 10-3 mbar = 0,1 Pa	bar l = 6 cm
Genauere Zahlen:	siehe Folie "Mean free Pathlengs bar I "
Folgerung:
Auch im besten Ultrahochvakuum ist die Zahl der Teilchen pro cm³ sehr hoch, aber die mittlere freie Weglänge ist enorm.
Die mittlere Stoßzeit %tau folgt unmittelbar aus der freien Weglänge.
bar l over %tau = bar v = sqrt {{8 k cdot T} over {%pi cdot m}}
%tau = bar l cdot sqrt{{%pi cdot m} over {8 K cdot T}} = bar l cdot sqrt {{%pi cdot M} over {8 cdot L cdot K cdot T}}
Abschätzung der mittleren Stoßzeit %tau in der Atmosphäre.
M = 29; T = 300 K; p = 1000 mbar = 105 Pa, bar l = 6 cdot 10^{-8} m
%tau = 6 cdot 10^{-8} cdot sqrt {{%pi cdot 29} over {8 cdot 6,023 cdot 10^26 cdot 1,38 cdot 10^{-23} cdot 300}} cdot sqrt {{kg cdot mol cdot K} over {mol cdot J cdot K}} newline %tau = 4 cdot 10^{-10} s %nu = 1 over %tau = 2,5 GHz
für p = 10-3 mbar und size 12{bar l = 6 cm}
%tau = 4 cdot 10-4 s	%nu = 2500 Hz
Folgerung: Bei niedrigen Drücken ist die Stoßfrequenz sehr niedrig.
Für praktische Anwendungen ist die Wiederbedeckungszeit %tau der Behälterwände eine wichtige Größe:
Es ist die Zeit, in der eine freie Oberfläche mit einer Monolage bedeckt ist. Die Wiederbedeckungs­zeit hängt mit der Teilchenstoßrate ZA zusammen. ZA ist die Zahl der Teilchen, die pro Zeit und Flä­chenheit auf die Oberfläche fallen:
Z_A = {n cdot bar v} over 4	n over 2 fliegen auf die Oberfläche mit bar v cdot cos %theta , im Mittel bar v over 2
Unter der Voraussetzung, dass alle auftreffenden Teilchen haften bleiben und a die Belegungs­dichte (d. h. Teilchen pro Flächeneinheit) ist, so gilt:
%tau = a over Z_A = {4a} over {n cdot bar v}
Berechnung der Wiederbedeckungszeit für Luft:
T = 20 °C, bar v = 462 m/s
Platzbedarf für 1 Molekül: 4 cdot Å^2 = 4 cdot 10^{-20} m^2
1. Fall: p = 1000 mbar, n = 2,7 cdot 10^19 cm^{-3} = 2,7 cdot 10^25 m^{-3}
%tau = {4 a} over {n cdot bar v} = {4 cdot {1 over 4} cdot 10^20} over {2,7 cdot 10^25 cdot 462} s = 8 cdot 10^{-9} s = 8 ns
2. Fall: p = 10^{-6} mbar; n = 2,7 cdot 10^16 m^{-3}
%tau = {4 a} over{n cdot bar v} = {4 cdot {1 over 4} cdot 10^20} over {2,7 cdot 10^16 cdot 462} s = 8 s
Je nach Güte des Vakuums werden unterschiedliche Pumpen benötigt. Um ins Hochvakuum zu kom­men, sind mindestens 2, besser 3 Pumpen erforderlich.
Grobe Einteilung der Pumpen:
Gastransferpumpen		Gasbindende Pumpen
Verdrängerpumpen	kinetische Pumpen
Hubkolbenpumpen	Öldiffusionspumpen	(Ionen)Getterpumpen
Drehschieberpumpen	Turbomolekularpumpen	Kryopumpe
Walzkolbenpumpe (Rootsblower)

Vorpumpen sind Verdrängerpumpen und erreichen Enddrücke von einstufig 10-2 mbar, zweistufeg
10-3 mbar. Hochvakuumpumpen benötigen ein Vorvakuum von mind. 10-2 mbar.

19.10.2006
Turbopumpen:	Umfangsgeschwindigkeit ~ Teilchengeschwindigkeit, d. h. ~ 1.000 m/s
Teilchen bekommen einen deutlichen Impuls zum Vorvakuum.
Saugvermögen:	10.000 l/s für N2,
annähernd konstant für 10-3 bis 10-10 mbar
Kompressionsverhältnis bis 108 erreichbar.
Diffusionspumpe:	Enddruck ~ Dampfdruck des Öls, d. h. ~ 10-7 mbar
Saugvermögen je nach Bauart und Größe 10 - 100.000 l/s
Kryopumpe:	Ölfreies Vakuum bis 10-10 mbar
Vorvakuum zum Start nötig, mindestens 10-1 mbar, besser 10-2 oder 10-3 mbar, dann kann abgeschaltet und auf die Kryopumpe umgeschaltet werden. Pumpe muss regeniert werden (auftauen und abpumpen), daher meist paar­weise im Einsatz.
Getterpumpen	Ähnlich wie Kryopumpen, Gasbindung als chemische Bindung an der Ober­fläche.
Kühlfallen:	Verbesserung des Hochvakuums durch Flüssigstickstoff (77 K, - 196 °C) um einen Faktor 2.
Material zum Bau von Vakuumanlagen:	Meist Edelstahl
Dichtungen: Viton oder besser: Kupfer
# Herstellung dünner Schichten
I) Abscheiden aus der Gasphase
a) Physical Vapour Deposition (PVD)
- Aufdampfen
- Katodenzerstäubung (Sputtern)
- Ionenplattieren
b) Chemical Vapour Deposition (CVD)
- Trommel (Barrel-)Systeme (APCVD/RPCVD)
- Low-Pressure CVD (LPCVD)
- Plasma Enhanced CVD (PECVD)
II) Abscheidung aus Flüssigkeiten
a) Galvanik
b) Tauchverfahren

Erste Aufdampfversuche:	Faraday 1857
Explosionsartiges Verdampfen von Metall- und Kohlenstoffdrähten

Durchbruch mit Verbesserung der Vakuumtechnik um 1935. Herstellung von Interferenzschichten für Spiegel und zur Vergütung von Optiken.
Wenn Materie langsam erwärmt wird, so dass ein thermisches Gleichgewicht erhalten bleibt, dann stellt sich ein Gleichgewicht, insbesondere zwischen verdampfenden und kondensierenden Atomen ein:
Gleich viele Atome verdampfen und kondensieren. Damit stellt sich ein Dampfdruck ein, der nur von der Temperatur abhängig ist. Der Sättigungsdampfdruck ergibt sich aus dem Gesetz von Clausius-Clapeyron:

Dampf

Flüssigkeit
Flüssigkeit + Dampf
Q1
Q2
T - dT
T

Vfl
V
P

PD
Dampf-
druck

Der Dampfdruck PD ist nur von der Temperatur abhängig. ER ist unabhängig vom vorhandensein an­derer Gase. Zum Verdampfen geleistete Arbeit (aus P-V-Diagramm)
d_PD (V_g - V_fl)
andererseits nach dem 2. Hauptsatz der Wärmelehre
(Q_2 - Q_1) cdot {{T - (T - dT)} over T} = n cdot {{%DELTA Q cdot dT} over T}
mit:	n = Zahl der Mole
ΔQ = Verdampfungswärme pro Mol
Beide Ausdrücke können gleichgesetzt werden:
d_PD cdot (V_g - V_fl) = n cdot %DELTA Q cdot {dT over T}

25.10.2006

d_PD over dT = {n cdot %DELTA Q} over {T(V_g - V_fl)}	Vg >> Vfl ,	V_g - V_fl approx Vg = {n cdot R cdot T} over P_D
d_PD over dT = {%DELTA Q cdot P_D} over {R cdot T^2}
d_PD over P_D = {%DELTA Q cdot dT} over {R cdot T^2}
ln P_D = A - %DELTA Q over {R cdot T}
P_D = A cdot exp { left({- %DELTA Q} over {R cdot T }right) } = A cdot exp left( {- B over T} right)
A: Integrationskonstante
B: Materialkonstante
Folgerung:
- Dampfdruck hängt exponentiell von der Temperatur ab.
- Relativ kleine Temperaturschwankungen führen zu großen Druckschwankungen und damit zu Schwankungen in der Aufdampfrate.
Weil viele Schichteigenschaften empfindlich von der Aufdampfrate abhängen, ist ein großer Regel­aufwand nötig.
Für die Praxis nützlicher als der Dampfdruck ist die pro Fläche abgedampfte Materialmenge.
Voraussetzung für die Herleitung der Gleichung für die abgedampfte Materialmenge ist das thermi­sche Gleichgewicht. Das bedeutet, genau so viele Teilchen, wie die Oberfläche verlasen, kehren auf ihr zurück.
Die Zahl der pro Zeiteinheit auf die Einheitsfläche treffenden Teilchen ist
N = n cdot bar v over 4	mit	n: Teilchendichte im Gas
bar v: mittlere Geschwindigkeit
bar v = sqrt {{8 cdot k cdot T} over {%PI cdot m}}
N = n over 4 cdot sqrt {{8 cdot k cdot T} over {%pi cdot m}} = P_D over 4 cdot sqrt {{8 } over {%pi cdot m cdot k cdot T}} = 1 over 4 cdot sqrt {{8 cdot L} over {%pi cdot k}} cdot {P_D over sqrt {M cdot T}}
mit p cdot V = n cdot V cdot k cdot T => n = P over {k cdot T}
G = N cdot m = N cdot M over L = 0,0044 cdot P_D cdot sqrt {M over T}	MKSA System
m = 100 cm
mbar = 100 N over m² (Pa)
kg = 1000 g
G = 0,0044 cdot P_D cdot sqrt {M over T}	p in mbar; M in g/mol; T in K
G gibt die Masse des pro Fläche und Zeit abgedampften Materials an. Dann ist die gesamte pro Zeit aus der Fläche A verdampfte Masse
m = G cdot A
Wie sieht das Ergebnis aus?
1. Fall: Punktförmige Verdampfungsquelle
Dampfkeule ist punktsymmetrisch, d. h. in alle Richtungen gleich. Das Schichtwachstum hängt nur vom Abstand h zwischen Quelle und Substrat ab. Auf dem Substrat ankommende und abgeschiedene Masse ergibt sich aus der Verdampfungsrate und der Oberfläche. (Kugel: 4 %pi cdot h^2 )

h

4 %pi cdot h^2 cdot d cdot P
d = {G cdot A} over {4 cdot %pi cdot %varrho %epsilon_0}
Wenn die Oberfläche nicht domartig sonder flach ist, kommt noch ein Faktor der Richtung hinzu.
a) der Abstand vergrößert sich h rightarrow h over {cos %alpha} das geht quadratisch ein.

α
h

b) der Auftreffwinkel ist schräg und damit fällt um cos α weniger Masse auf ein Flächenelement
d = {G cdot A cdot cos %alpha} over {4 cdot %pi cdot %varrho cdot h^2}

2. Fall: Flächenverdampfer
Dampf geht nur in einen Halbraum (Oberfläche halb so groß, 2 %pi h^2 ) und besitzt nierenförmige Charakteristik.

α

m(α) ~ cos α (bringt noch einen Faktor 2 bei der Oberfläche int from {-%pi over 2} to {%pi over 2} cos %alpha d %alpha = 2

Damit ergibt sich insgesmt:
für kugelförmige Substrataufnahme:
dot {d} = {G cdot A cdot cos %alpha} over {%pi cdot %varrho cdot h^2}
für ebene Substrathalter:
dot d = {G cdot A cdot cos^4 %alpha} over {%pi cdot %varrho cdot h^2}

Aufgabe:
Aus einem Flächenverdampfer (A = 1 cm²) wird Silber bei einer Temperatur von 1000 °C verdampft. Im Abstand von 30 cm über dem Verdampfer befindet sich der Mittelpunkt eines ebenen Substrathal­ters. Wie groß ist die Aufdampfrate im Abstand von 6 cm vom Mittelpunkt des Substrathalters?

Bemerkung: Spielraum für die Verdampfungsgeschwindigkeit ist begrenzt.
- langsames Verdampfen führt zu Reaktionen mit den Restgasen.
  In der Regel unerwünscht, z. B. wenn Sauerstoff vorhanden → Teiloxidation
- schnelles Verdampfen → Dampfteilchen stoßen aneinander und ein Teil geht zum Verdampfer zurück.
  schlimmer: Dampfblasen bilden sich, es gibt Spritzer und damit Schäden auf den Schichten.
- Abhängigkeit der Verdampfungsrate von der Temperatur, z. B. Zink von 330 °C auf 400 °C bedeutet: von 10-4 auf 10-3 g/cm2 s
  oder
  Titan von 10-4 auf 10-3 g/cm2 s wird durch Temperaturerhöhung von 1560 °C auf 1760 °C be­wirkt.
- sublimieren
  Verdampfen aus der festen Phase, kein Schmelzen, direkter Übergang fest - gasförmig
- Verfestigung
  Umkehrung der Sublimation, d. h. direkter Übergang vom Gas zum Festkörper
Wieviel Energie bringen die verdampfenden Teilchen mit?
Mittlere Energie der verdampfenden Teilchen:
E_D = {m cdot bar v} over 2 = 3 over 2 cdot k cdot T_v	TV = Verdampfungstemperatur
3 over 2 cdot k = {3 cdot 1,38 cdot 10^{-23}} over {2 cdot 1,6 cdot 10^{-19}} eV over k = 1,2 cdot 10^{-4} eV over k
E_D = 0,2 eV bei 1.500 K
E_D = 0,26 eV bei 2000 K
Diese Werte sind bereits sehr klein und gelten nur, wenn keine Stöße mit dem Restgas auftreten.
Wenn Stöße mit dem Restgas auftreten, geben die Dampfteilchen Energie ab und kühlen sich auf die Temperatur des Restgases (TR) ab.
Wenn TR = 300 K (Raumtemperatur) ist E_D = 0,004 eV .
Folgerung:
Die Energie der auftreffenden Teilchen ist gering und lässt sich durch die Verdampfungstemperatur praktisch nicht variieren.

Beim Auftreffen der Teilchen auf der Substratoberfläche bringt es die Energie der Verdampfungstem­peratur mit und hat damit eine gewisse Beweglichkeit an der Oberfläche. In den meisten Fällen ist die Kohäsionsenergie der Teilchen untereinander größer als die Adhäsionsenergie zur Oberfläche. Daher bilden sich sehr schnell Inseln, die bevorzugt an Störstellen der Oberfläche haften bleiben.
Nicht alle auf dem Substrat ankommenden Teilchen kondensieren an der Oberfläche.
Grundsätzlich gilt:	Materialien mit einem hohen Siedepunkt kondensieren besser als Mate­rialien mit niedrigem Siedepunkt.
Kondensationskoeffizient:	Verhältnis von haftenden Teilchen zu insgesamt auftreffenden Teilchen. Er ist 1 für Materialien, deren Siedepunkt über 1500 °C liegt, beim Auf­treffen auf Substrate beim Raumtemperatur.

26.10.2006
Aufbau einer Aufdampfapparatur
Rezipient wird auf mind. 10-6 mbar evakuiert. Verdampfungsquelle ist unten und die Substrate hängen an Substrathaltern, die einfach (Drehteller) oder doppelt (Planetengetriebe) rotieren.
Sonderformen:
Verdampfung zur Seite oder nach unten.
Verdampfungsquellen:	- Widerstandsbeheizt
- Elektronenstrahl

### Sublimieren
Wird angewendet, wenn Materialien aufgedampft werden sollen, die sich schlecht verdampfen lassen, weil sie sich mit allen gängigen Ofenmaterialien mischen, z. B. Eisen.
Absublimieren von einem Eisenblech 100 °C unterhalb des Schmelzpunktes ergibt 10-4 gcm-2s-1
Wenn Blech 200 mm * 50 mm ⇨10-2 gs-1
Anwendung:
Inhomogene Sonnenschutzschichten für Brillengläser, dazu wird aus einer anderen Quelle Borsilikat­glas verdampft und das Eisen eingelagert.

Für Fe, Co, Ni, Ti, Zr, U gibt es kein geeignetes Ofenmaterial. In flüssiger Form löst sich das Quel­lenmaterial, der Schmelzpunkt wird erniedrigt und die Quelle zerstört.

Lösung: Elektronenstrahlverdampfung
Material wird mit gebündeltem Elektronenstrahl aufgeschmolzen,
dabei entstehen auch positive Ionen, die von der Elektronenquelle angezogen werden und auf der Ka­thode auftreffen würden, wenn nicht geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden: Gekrümmter Elektronenstrahl mit Magnetfeld.
Regelung der Verdampfungsrate mit der Energie der Elektronen (Beschleunigungsspannung oder Elektronenstrom) oder mit der Größe des Brennflecks oder mit dem Tastverhältnis bei gepulstem Strahl.

Ratenregelung:
Im allgemeinen durch Schwingquarze, deren Resonanzverquenz durch die Belegung sinkt
%nu sim sqrt{1 over m}
Umrechnung in Schichtdicke über die Dichte. Anzeige erfolgt in der Regel für ein Material mit Dich­te 1. d = Anzeigewert over %varrho
Beläge können später wieder abgeätzt werden.
### Verdampfungsmaterialen

1. Metalle:
Meist problemlos. Zwar gibt es für verschiedene kein Ofenmaterial ⇨Elektronenstrahlverdampfung. Bei guten Wärmeleitern (z. B. Cu) müssen wärmedämmende Einsatztiegel benutzt werden.

2. Legierungen
Auftreten von Fraktionierungen durch unterschiedliche Dampfdrücke.
Materialien mit höheren Dampfdrücken sind im Dampf stärker vertreten (über Sollwert). Das gilt so­lange, bis sich ein Gleichgewicht einstellt. Daher wird die Schcihtzusammensetzung bei Verwendung einer Quelle inhomogen zur Herstellung homogener Legierungsschichten mit beliebig wählbarer Zu­sammensetzung.

a) Flash-Verdampfung
Kontinuierliches Zuführen von sehr feinkörnigem Pulver mit gleicher Zusammensetzung wie der Sollwert. Die Verdampfungsquelle wird sehr heiß gehalten und die einzeln auftreffenden Körner ver­dampfen spontan. Alternative: Zuführung von Drähten.
Aufwachsende Filme enthalten viele Fehler und Pinholes.

b) Simultan-Verdampfung
Benutzung von zwei (oder mehreren) Verdampfungsquellen. Genaue Kontrolle der einzelnen Auf­dampfraten erforderlich.

c) Springstrahlverfahren
Materialien werden auf verschiedene Tiegel verteilt und der Elektronenstrahl oszilliert zwischen den Tiegeln hin und her. Die Verweilzeiten des Strahls in den einzelnen Tiegeln werden variiert und da­mit die Zusammensetzung gesteuert.
Anwendungen:
- CrNi-Präsizionswiderstände
- Teilabsorbierende Schichten, wobei eine Substanz, z. B. das Metall in ein transparentes Mate­rial (z. B. Al2O3 oder SiO2) eingelagert wird.
- Inhomogene Schichten (Zusammensetzung ändert sich in der Tiefe).

3. Chemische Verbindungen:
Geringe Abweichungen von der Stöchiometrie können zu starken Änderungen der Schichteigenschaf­ten führen.
Beispiel:
TiO2 ist hochbrechend und transparent.
- bei geringem Sauerstoffunterschuss starke Absorption
- bei geringem Sauerstoffüberschuss niedriger Brechungsindex
- ebenso TiN ändert seine Farbe stark, wenn zu wenig Stickstoff vorhanden ist (gold ⇨ grau)
Beim Verdampfen von chemischen Verbindungen werden diese oft dissoziiert.
Problem: Eine Komponente flüchtig und wird abgepumpt. Der Dissoziationsgrad ist temperatur- und materialabhängig ⇨ kaum vorhersehbar, ausprobieren.
Grundsätzlich: Al2O3, MgF2, ZnS sind problemlos aufdampfbar.
Bei SiO2 und Borsilikat ist die Dissoziation ausgeprägt, dies kann oft durch Zugabe von O2, bevorzugt in der Nähe der Substrate, kompensiert werden.
08.11.2006
# Plasmatechnologie
Plasma-unterstütze Prozesse werden in der Dünnfilmtechnik immer mehr angewendet, diese sind u. a.
- Katodenzerstäubung (Sputtern)
- Ionenplattieren
- Oberflächenbehandlung
- Trockenätzen
## Grundlagen zur Plasmatechnologie
Ein Plasma ist ein Medium (Flüssigkeit oder Gas),
- bei dem die Zahl der freien Ladungsträger so groß ist, dass sie die physikalischen Eigenschaf­ten wesentlich beeinflussen
- wobei es zu elektromagnetischen Wechselwirkungen zwischen den freien geladenen Teilchen kommt und
- die Zahl der positiven und negativen Ladungen je Volumeneinheit jeweils gleich groß ist, so dass das Plasma nach außen neutral ist.
Menge und Teilchendichte sowie Anteil der Neutralteilchen ist für die Plasmadefinition nicht rele­vant. Das Plasma enthält freie Ladungsträger und leitet damit den elektrischen Strom. Es lässt sich durch elektrische und magnetische Felder beeinflussen, es erzeugt selbst elektrische und magnetische Felder und tritt damit mit sich selbst in Wechselwirkung.
Quasineutralität
Ein Plasma ist nach außen elektrisch neutral, obwohl es viele freie Ladungsträger enthält. Aber im Mittel ist die Anzahl der positiven und negativen Ladungen je Volumen gleich groß.
Starke Felder sorgen dafür, dass dieses elektrische Gleichgewicht erhalten bleibt:
Ladungsdichte der Elektronen:	ne
In einer Kugel vom Radius r ist die negative Gesamtladung:
Q = - 4 %pi over r cdot r^3 cdot n_e cdot e
Bei punktsymmetrischer Verteilung kann die Ladung auf den Mittelpunkt vereinigt werden und im Abstand r beträgt das Feld:
E = {1 over {4 %pi %epsilon_0}} cdot {Q over r^2} = - {{n_e cdot e cdot r} over {3 %epsilon_0} }
Für r = 1 cm, ne = 1015 cm-3 ergibt sich
E = - 6 cdot 10^10 N/C = V/m
E = - 6 cdot 10^8 V/m (Feld der Elektronen)
Wegen der Quasineutralität sind entsprechend viele positive Ionen vorhanden. Diese seien z-fach ge­laden und haben die Dichte ni:
n_e = z cdot n_i oder mindestens lline n_e - z cdot n_i rline << n_e
Die positiven Ionen erzeugen ein Feld von + 6 cdot 10^8 V/cm und so hebt es sich auf.
Sollte es aber zu einer Dichteschwankung kommen und das Gleichgewicht um z. B. 10-6 gestört sein, dann gilt:
E = 10^{-6} cdot 6 cdot 10^8 V/cm = 600 V/cm
Dieses starke Feld stellt die Quasineutralität schnell wieder her.
Langmuirsche Plasmafrequenz
Die rücktreibende Kraft, die auf ein ausgelenktes Elektron wirkt, ist harmonisch, d. h. proportional zur Auslenkung aus der Ruhelage.
F = E cdot e = -{{n_e cdot e^2 cdot r} over {3 %epsilon_0}}
Dieser Kraft wirkt die Trägheit entgegen und so lautet die Bewegungsgleichung
m_e cdot {{d^2 r} over {dt^2}} = - {{1} over {3 %epsilon_0}} cdot n_e cdot e^2 cdot r
Lösungsansatz: r(t) = r_0 cdot e^{i %omega t} mit %omega = sqrt{{m_e cdot e^2} over {3 m_e cdot %epsilon_0}}
Diese Rechnung ist eindimensional, bei exakter dreidimensionaler Rechnung ergibt sich:
%omega_Pl = sqrt{{n_e cdot e^2} over {m_e cdot %epsilon_0}}
Für die Plasmafrequenz ist einzig die Teilchendichte entscheidend.
Sei ne =1014 cm-3, das entspricht einem Druck (bei einfach geladenen Teilchen)
n_0 (1000 mbar) = N_A over cm = {6,02 cdot 10^23} over {2,24 cdot 10^8} = {Atome over mol} cdot {mol over cm^3 }
2,69 cdot 10^19 - 1000 mbar
10^14 - 1000 cdot 10^14 over 10^19 = 3,7 cdot 10^{-3} mbar
%omega_Pl = 5,62 cdot 10^11 cdot sqrt 5^2 = 564 GHz
%nu = %omega over {2 %pi} = 90 GHz
Mit 90 GHz schwingen die Elektronen um ihre Ruhelage bei einem Druck von 3,7 cdot 10^{-3} mbar.
Debyesche Abschirmlänge
Das Plasma ist neutral, aber mikroskopisch gibt es Fluktuationen. Um ein positives Ion gruppieren sich z. B. mehr Elektronen als der durchschnittlichen Dichte entspricht. Umgekehrt werden andere positive Ionen ferngehalten.
Zur Berechnung des Potenzials um ein positives Ion wird angenommen:
- Die Elektronen besitzen die Maxwellsche Geschwindigkeitsverteilung zur Temperatur Te.
- Infolge der thermischen Bewegung der Elektronen existieren im Plasma Mikrofelder, in denen die Elektronen die potenzielle Energie -e %varphi bekommen. Diese sind deutlich kleiner als die thermische Energie:
  -e %varphi << k cdot T_e
- Die positiven Ionen sind gleichmäßig über das Volumen verteilt und sie befinden sich in Ru­he. Ihre Dichte ist n_i = n_e0 mit n_e0 : mittlere Dichte der Elektronenquelle
Im Potenzialfeld variiert die Elektronendichte entsprechend der Boltzmann-Verteilung
n_e = n_e0 cdot e^{e%varphi / kT}	wegen -e %varphi << kT gilt:	e^{e %varphi / kT} = 1 - {e %varphi} over kT
n_e = n_e0 cdot (1 - {e %varphi} over kT)
Über das gesamte Volumen gemittelt verschwindet das lokale Potenzial %varphi .
Grundsätzlich gilt: vec E = -grad %varphi = - nabla %varphi
und nach der ersten Maxwellschen Gleichung
vec nabla vec E = %varrho over %epsilon_0
Die beiden Gleichungen werden zusammengefasst:
- nabla nabla %varphi = - %DELTA %varphi = %varrho over %epsilon_0
Nun wird die Ladungsdichte ausgerechnet:
%varrho = e(n_e - n_i) = e(n_e0 - n_e0 cdot {e %varphi} over kT_e - n_e0)	mit:	n_i = n_e0
- %DELTA %varphi = - {e^2 over %epsilon_0} cdot n_e0 cdot {%varphi over kT_e}
%DELTA %varphi = %varphi over %lambda_D^2 mit %lambda_D^2 = {{%epsilon_0 cdot k cdot T_e} over {e^2 cdot n_e0}}	Debeye-Länge
Das Potenzial %varphi soll um ein Teilchen betrachtet werden, also ist das Problem kugelsymme­trisch. In Kugelkoordinaten lautet die Differenzialgleichung:
{1 over r^2} cdot {d over dr} r^2 {d %varphi} over dr = %varphi over %lambda_D^2
Randbedingungen:	%varphi %tendto 0 wenn r %tendto infinity
%varphi %tendto %varphi_Coulomb wenn r << %lambda_D
Ansatz:	%varphi = {c over r} cdot e^{-r over b}
Einsetzen ergibt:	b = %lambda_D ; c = e over {4 %pi %epsilon_0}
Potenzial eines positiven Ions im Plasma entspricht einem mit e^{-{r over %lambda_D}} modifizierten Coulomb-Poten­zial:
%varphi = {e over {4 %pi %epsilon_0 r}} cdot e^{-{r over %lambda_D}}
Beim Abstand r = %lambda_D ist das Potenzial auf den e-ten Teil abgefallen. Die Elektronen, die sich um das Ion ansammeln, schirmen es ab.
Größe der Debye-Länge für	T_e = 10^5 K sim 8,6 eV
kT_e = 1,38 cdot 10^18 J und n_0 = 10^14 cm^-3 = 10^20 m^-3
%lambda_D = sqrt{{%epsilon_0 cdot k cdot T} over{e^2 cdot n_0}} = sqrt{{8,85 cdot 10^-12 cdot 1,38 cdot 10^-18} over{1,6^2 cdot 10^38 cdot 10^20}} sqrt{{As cdot J cdot m^3} over {V cdot m cdot A^2 cdot s^2}}
%lambda_D = 2,18 cdot 10^-6 m = 2,2 %mu m
Anzahl der Teilchen in einer Kugel, mit Radius der Debye-Länge %lambda_D
T = 105 K	n_D = {{4 %pi} over 3} cdot %lambda_D^3 cdot n_0 = {{4 %pi} over 3} cdot 2,2^3 %mu m^3 cdot 10^20 cdot 10^-18 %mu m^-3 = 4.460
T = 103 K gilt:	%lambda_D = 0,22 %mu m	n_D = {{4 %pi} over 3} cdot 0,22^3 cdot 10^2 = 4,46

09.11.2006

Landau-Länge

Die elektrostatische Energie beträgt zwischen zwei einfach geladenen Teilchen mit Abstand r:
E_el = e^2 over {4 %pi cdot %epsilon_0 cdot r}
Umgekehrt beträgt die thermische Energie der Teilchen
E_th = k cdot T
Damit keine Rekombination auftritt, muss die kinetische Energie größer oder gleich der potenziellen Energie sein.
Grenzfall: Gleichheit
Abstanddd: Landau-Länge
k cdot T = E_th = E_el = e^2 over {4 %pi cdot %epsilon_0 cdot l_L}
l_L = e^2 over {4 %pi cdot %epsilon_0 cdot k cdot T}
Beim Abstand a > lL ist keine Rekombination möglich.
T = 105 K	l_L = 1,67 cdot 10^{-10} m = 1,67 Å
T = 103 K	l_L = 1,67 cdot 10^{-8} m = 16,7 nm
Dagegen die Debye-Längen: 2,2 µm bzw. 220 nm

Gasentladung
Normalerweise: Atome und Moleküle sind neutral, elektrischer Strom wird nicht geleitet.
Zahl der Ionen pro cm³ in der Atmosphäre auf Meeresniveau ~ 10 1/cm3 erzeugt durch die Höhen­strahlung. Wird an einem Plattenkondensator in Luft mit Abstand einiger cm eine Spannung von eini­gen Hundert Volt angelegt.
Der Stromfluss ist nicht messbar.

Wird die Luft von außen ionisiert, z. B. durch Unterstellen einer Flamme oder eines radioaktiven Prärarats, dann entstehen positiven Ionen und freie Elektronen, die einen elektrischen Strom ermögli­chen.
Das Gas leitet nicht selbst spontan, eine zusätzliche Wechselwirkung von außen ist erforderlich. Die­ser Vorgang heißt nichtselbständige Entladung. Die Gasentladung verschwindet, sobald die äußere Io­nisationsquelle versiegt.
Bei konstanter Ionisationsrate geht die I/U-Kennlinie in die Sättigung.

selbständige Gasentladung
Wird die Spannung zwischen den Elektroden erhöht, so leitet das Gas auch ohne von außen wirkende Ionisierung - selbständige Gasentladung.
Die Ladungsträger werden durch die Entladung selbst erzeugt (Stoßionisation)
Bereits erzeugte Ladungsträger werden so stark beschleunigt, dass ihre Energie beim nächsten Stoß ausreicht, ein neutrales Teilchen zu ionisieren.
Also läuft die Stoßionisation um so besser, je größer die freie Weglänge ist, d. h. je geringer der Druck ist.
1. selbständige Entladung bei Normaldruck
- Spitzen- oder Koronaentladung
In der Nähe von geladenen Leitern und Spitzen wird die Feldstärke besonders groß ⇨büschelförmi­ge Lichterscheinungen, meist rötlich-violett
- Funkenentladung
schlagartiger Übergang großer Ladungsmengen - starker Strom führt zur Erhitzung des Gases, in der Entladungsbahn eine Druckwelle (Knall).
Überschlagspannung hängt von Gas, Druck, Form und Abstand der Elektroden ab.

2. Selbständige Entladung in verdünnten Gasen, Glimmentladung
Glasrohr, ca. 1 m lang, 5 cm Ø, zwei Elektroden, an den Enden eingeschmolzen, Spannung von eini­gen 1000 V werden angelegt.
Bei Normaldruck bis ca. 80 mbar passiert nichts, unterhalb von 80 mbar setzt eine Entladung ein, die wie Funkenentladung aussieht. Ein Lichtfaden schlängelt sich unruhig in der Röhre. Wird der Druck weiter reduziert, so verbreitert sich der Faden, bei etwa 1 mbar erfüllt das Leuchten das ganze Rohr.

1:	Katodenschicht (schwach leuchtend)
2:	Crookscher oder Hittorfscher Dunkelraum
3:	Glimmlicht mit scharfer Grenze zur Katode
4:	Faradayscher Dunkelraum, unscharf begrenzt
5:	positive Säule (auffälligste Lichterscheinung)
6:	Anodenglimmhaut.

Erklärung der Leuchterscheinung aufgrund des Potenzialverlaufs:
zu 1:	Positive Ionen werden im Katodenfall stark beschleunigt und machen vor der Katode Stoßio­nisation. Außerdem schlagen sie auf der Katode auf, Herausschlagen von Elektronen.
zu 2:	Elektronen werden im Katodenfall zur Anode beschleunigt. Im Dunkelraum reicht ihre Ener­gie zur Stoßionisation nicht aus.
zu 3:	Im Glimmlicht reicht die Elektronenenergie zur Stoßionisation aus. Die Elektronen werden fast vollständig abgebremst und müssen neu beschleunigt werden. Dies geschieht im
zu 4:	nächsten Dunkelraum, wo die Elektronen noch zu langem zur Stoßionisation sind. Sie werden aufgrund der geringen Feldstärke langsamer beschleunigt.
zu5:	In der positiven Säule findet wieder Stoßionisation statt. Hier halten sich Ionisations- und Re­kombinationsprozesse im Gleichgewicht. Hier brennt das Plasma.
zu 6:	Verstärkte Ionisierung tritt noch einmal im Anodenfall auf, wo Ionen nachgeliefert werden.

Die Glimmentladung hat eine negative Kennlinie, d. h. die Ionisierung führt zu einem kleineren Wi­derstand und die Spannung sinkt. Damit die Entladung stabil brennt, muss ein Vorwiderstand zur Strombegrenzung vorgeschaltet werden. In diesem Bereich fließt der Strom nur durch einen Teil der Katode. Sobald die gesamte Katode stromdurchflossen ist, steigt die Sppannung bei höherem Strom (anormale Glimmentladung). Danach setzt die Bogenentladung ein.

16.11.2006
Hochfrequenzentladung
Sie zeigen grundsätzlich ähnliches Verhalten wie Gleichstromentladungen, jedoch gibt es einige si­gnifikante Unterschiede:
Es gibt weder Anode noch Katode und der Nettofluss an Ladungsträgern zu jeder Elektrode ist 0.
Bewegungsgleichung für eine Elektron, das nicht mit Wänden kollidiert:
m_e cdot {d vec v_e} over dt + %nu_ej cdot m_e cdot vec v_e	E = U over d cdot %omega t
mit	%nu_ej	mittlere Stoßfrequenz
m_e cdot vec v_e	Impulsübertrag beim Stoß
Ohne Stoß hätten die Elektronen eine Phasenverschiebung von 90 ° zum Feld. Aber durch die Stöße nimmt das System Wirkleistung auf.
N = e cdot vec E cdot vec v = {{e^2 cdot U^2} over {2 m_e cdot %nu_ej cdot d^2}} left( %nu_ej^2 over {%nu_ej^2 + %omega^2} right)
Bei Gleichstrom ist %omega = 0 , also sinkt bei Wechselstrom die aufgenommene Energie.
Berechnung des Potenzialverlaufs:
Die Dichten von Elektronen und Ionen ergeben sich aus der Boltzmann-Verteilung:
n_i = n_i0 cdot e^{- {eU over kT_i}}	wegen der Quasineutralität gilt:
n_e = n_e0 cdot e^{- {eU over kT_e}}	n_i0 = n_e0 = n_0
Wenn keine Spannung zwischen Elektrode und Plasma besteht, beträgt der Strom auf die Elektrode:
i_j = {e cdot U_j cdot vec v_0} over 4 cdot A_0
mit	bar v_j = sqrt{ {8 kT} over {%pi cdot m_j}}	mittlere Geschwindigkeit der Teilchen
A0	Elektrodenoberfläche
Angenommen: T_i approx T_e dann ist: {bar v_i} over {bar v_e} = sqrt {m_e over m_i} , d. h. die Elektronengeschwindigkeit ist wesentlich höher als die Ionengeschwindigkeit.
Meist ist aber T_e >> T_i , also bar v_e >> bar v_i
Ist nun die Elektrode durch einen Kondensator isoliert, so muss der gesamtstrom verschwinden, d. h.
lline i_I rline = lline i_e rline
Das gieht: Aufgrund der höheren Geschwindigkeit erreichen zunächst mehr Elektronen als Ionen die Elektrode. Weil diese nicht abfließen können, wird die Elektrode negative geladen. Dadurch werden die positiven Ionen angezogen und die Elektronen abgestooßen. So baut sich eine Floating Spannung auf U_F, bis das Gleichgewicht erreicht ist. Der Strom auf die Elektrode errechnet sich mit U_f in erster Näherung:
i_j = {e cdot n_j cdot bar v_j} over 4 cdot A_0 cdot e^{- {eU_F} over {kT_j}}
Potenzialverlauf	Elektronendichte

Wird dazu noch Hochfrequenz angelegt, so fließt in der positiven Halbwelle ein starker Elektronen­strom und in der negativen Halbwelle ein schwacher Ionenstrom.
Als Folge lädt sich die Elektrode noch negativer auf, so lange bis Elektronen- und Ionenstrom gleich sind.
Folge: Bei Hochfrequenz laden sich alle Elektroden negativ auf, insbesondere wenn sie über Konden­satoren angeschlossen sind.
Wenn sich zwei Elektroden gegenüberstehen, so verteilt sich die Spannung wie folgt:
Dicke des Dunkelraums d ergibt sich aus dem Gesetz von Boguslawsko - Langmuir:
i_j = {{e cdot sqrt 2} over 9} cdot {%epsilon_0 over d_k^2} cdot sqrt {e over m_j} U_k^{3/2}	j = i, e	k = 1, 2
Da der Strom an beiden Elektroden gleich ist, kann er gleichgesetzt werden und bis auf die Dicke d und die Spannung U kürzt sich alles weg:
left( U_1 over U_2 right)^{3/2} = left( d_1 over d_2 right)^2
Dies gilt sowohl für Elektrone- als auch Ionenstrom. Die Anlage ist nach außen neutral, also ver­schwinden die Ladungen von einem Anschluss zum anderen.
Q_1 = Q_2	Q_i = C_i cdot U_i = %epsilon_0 cdot {A_i over d_i} cdot U_i	i = 1, 2

U_1 over U_2 = {A_2 cdot d_1} over{A_1 cdot d_2} oder {U_1 cdot A_1} over {U_2 cdot A_2} = d_1 over d_2
left( U_1 over U_2 right) = left( {U_1 cdot A_1} over {U_2 cdot A_2} right)^2
sqrt {U_2 over U_1} = left( A_1 over A_2 right)^2
U_2 over U_1 = left(A_1 over A_2 right)^4
Folgerung:	Nur wenn beide Elektroden exakt gleich sind, teilt sich die Spannung auf, ansonsten fällt fast die gesamte Spannung an der kleineren Elektrode ab!

## Katodenzerstäuben (Sputtern)
Schnelle positive Ionen prallen auf die Katode und schlagen an der Oberfläche Material heraus. Die Zerstäubungsausbeute S gibt die Ergiebigkeit des Prozesses an:
S = {Anzahl der freigesetzten Festkörperatome} over {Anzahl der Initailteilchen}
Die Zerstäubungsausbaute hängt von dem Gas, dem Katodenmaterial, dem Auftreffwinkel und der Energie der Ionen ab.
Bezüglich Energie:	Die Austrittsarbeit muss überwunden werden, also gibt es eine Schwellenener­gie.
Bei Erhöhung der Ionenenergie steigt die Ausbeute zunächst, geht über ein Ma­ximum, wenn zunehmend Ionen tiefer eindringen und die Wechselwirkung mit den Oberflächenatomen zurückgeht. Dementsprechend sinkt die Ausbeute schließlich.
Bezüglich Winkel:	Wenn das Ion senkrecht einschlägt, muss der Impuls umgedreht werden, damit ein Atom herausgelöst wird. Das ist unwahrscheinlich und daher bleibt die Ausbeute klein.
Prallen die Ionen sehr schräg auf die Oberfläche, werden sie direkt reflektiert und S sinkt. Maximum liegt bei 60 - 80 °.
Wenn ein Ion auf die Oberfläche prallt, löst es eine Stoßkaskade aus. Es prallt gegen sehr viele Atome und teilt so seine Energie auf viele Atome auf. Der typische Radius einer Stoßkaskade is 10 nm, betei­ligt sind ca. 1000 Atome, die Abklingzeit liegt in der Größenordnung 10-11 s.
Der größte Teil der Energie wird in Gitterschwingungen, also Wärme, umgesetzt. Daher müssen die Katoden stark gekühlt werden.
Zerstäubungsmethoden:
Grundsätzlich können alle Materialien zerstäubt werden, Metalle, Halbleiter oder Isolatoren. Auch kann reaktiv gesputtert werden. Meist wird Argon als Sputtergas verwendet, der Druck liegt bei ca. 10-2 mbar. Die Energie Der Ar+-Ionen erreicht 100 - 1000 eV, übertrifft bei weitem die Bindungsener­gie, daher ist eine Fraktionierung bei Legierungen nicht so stark wie beim Verdampfen.
Das zerstäubte Material ist zu über 99 % neutral.