Проведенные исследования дают обоснование возможности внедрения и использования технологического процесса формообразования в режиме ползучести или пластического деформирования с применением электростимуляции по критериям прочности и ресурса. С этой целью было оценено влияние характеристик процессов формообразования с использованием импульсного тока: силы тока (I), длительности воздействия импульса (τ), температуры нагрева материала (Т), с целью выявления определяющих составляющих процессов на требуемые характеристики

4 Влияние процессов  формообразования  на     прочностные характеристики сплавов

1- Исходное состояние

2-Деформирование при температуре 155 ºС  в течение 2 час с последующей выдержкой при Т 155 ºС в течение 8 час

3-Деформирование при температуре 180 ºС  в течение 2 час с последующей выдержкой при Т 155 ºС в течение 8 час

4-Деформирование при  температуре 155 ºС  в течение 105с при воздействии ИЭТ в процессе деформирования с последующей выдержкой при Т 155ºС в течение 8 час

5 -Деформирование при  температуре 180 С  в течение 1 час при воздействии ИЭТ в процессе деформирования  при с последующей выдержкой при Т 155 ºС в течение 8 час

Механические характеристики образов из сплава 2024 Т351, выполненных вдоль проката из балок, деформированных изгибом в режимах ползучести методом заневоливания, приведены в следующей таблице.