Package Characteristics:  CLCC LF

| Feature | Value |
| --- | --- |
| Package Length | 8.80 mm |
| Package Width | 8.80 mm |
| Package Thickness | 1.71 mm |
| Castellation width | 0.63 mm |
| Castellation pad length | 1.27 mm |
| Castellation height | 1.71 mm |
| Die Length | No Die |
| Pitch | 1.27 mm |
| Weight | 0.384 g |
| CTE | 5.043 ppm/C |
| Layer 1 Metallization | Gold |
| Layer 1 Plating Thickness | 0.003 mm |
| Layer 2 Plating Metallization | Nickel |
| Layer 2 Plating Thickness | 0.0038 mm |
| Lead/Termination Metallization | Tungsten |
| Metallization Thickness | 0.046 mm |

Top View

Bottom View

Cross-section of lead

SEM of cross-section

X-Ray