| JOB | ST | DOC. No. | REV. | SHEET |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2675 | S | 008 | 0 | 1/5 |

CLIENTE : BURNS AND ROE - GENERAL ATOMIC ORDINE: 2031-NMC-0050

CUSTOMER ORDER

PROGETTO: DISEGNO : 2675.1.001

PROJECT DRAWING

COMPONENTI : 2 GAP SPOKE RESONATORS SIGLE :

COMPONENTS ITEMS

TITOLO:  	PROCEDURA DI BRASATURA

## TITLE   : 	BRAZING PROCEDURE

|  | 0 | EMISSIONE ISSUE | DESTRO | DAL SANTO | CORNIANI | 12.10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REV | DESCRIZIONE DESCRIPTION | REDATTO ISSUED BY | VERIFICATO REVIEWED BY | APPROVATO APPROVED BY | DATA DATE |

2675.S.008   rev. 0   sheet 2/5

1.   	SCOPO *** Il comando di WS2000 non trasformato

SCOPE

Questa procedura fornisce le modalità per l’esecuzione della brasatura dei particolari in niobio ed acciaio inossidabile per le cavità risonanti in niobio, “2 GAP SPOKE RESONATOR”, costruite dalla ETTORE ZANON S.p.A. per il Laboratorio Nazionale di Los Alamos.

This procedure establish the operating methods for the brazing of the niobium and stainless steel items for the niobium resonators, “2 GAP SPOKE RESONATOR”, made by ETTORE ZANON S.p.A. for the Los Alamos National Laboratory.

2.    		MATERIALI DA BRASARE

# MATERIAL TO BE BRAZED

I materiali da brasare sono:

-	tubi saldati in niobio

-	flange in acciaio inossidabile 304 L.

The materials to be brazed are:

-	niobium welded tubes;

-	stainless steel 304 L flanges

3.    	FILO BRASANTE

# BRAZING WIRE

Come brasante sarà usato filo di rame “OXYGEN FREE”, Ø = 1 mm, con temperatura di fusione a 1083 °C.

As brazing mean it will be used “OXYGEN FREE” copper wire, Ø = 1 mm, with fusion temperature 1083°C.

4.    		PREPARAZIONE E PULIZIA DEI PARTICOLARI PER LA BRASATURA

ITEMS PREPARATION AND CLEANING FOR BRAZING

4.1. 	Tubi in niobio

# Niobium tubes

4.1.1. 	Controllo dimensionale del diametro interno / esterno nella zona di brasatura, della rugosità superficiale e dell’assenza di difetti.

Dimensional check of the inner / outer diameter in the brazing area, surface roughness and defect’s lack.

2675.S.008   rev. 0   sheet 3/5

4.1.2. 	Ciclo di pulizia in accordo al punto 3.1. della Procedura di Pulizia N° 2675.S.001, “Trattamento base 3 micron”.

Cleaning cycle according to point 3.1. of the Cleaning Procedure No. 2675.S.001, “Base Treatment 3 micron”.

4.2. 	Flange e dischi interni  in acciaio inossidabile

# Stainless steel flanges and internal discs

4.2.1. 	Controllo dimensionale del diametro interno / esterno nella zona di brasatura, della rugosità superficiale e dell’assenza di difetti.

Dimensional check of the inner / outer diameter in the brazing area, surface roughness and defect’s lack.

4.2.2. 	Ciclo di pulizia in accordo al punto 3.3. della Procedura di Pulizia N° 2675.S.001, “Trattamento di Pulizia for Titanium and Stainless Steel parts”.

Cleaning cycle according to point 3.3. of the Cleaning Procedure No. 2675.S.001,               “ Cleaning Treatment for titanium and Stainless Steel parts”.

4.3. 	Filo brasante di rame

# Copper brazing wire

4.3.1. 	Taglio a misura dello sviluppo necessario per fare gli anelli.

Wire cutting at the required length

4.3.2. 	Pulizia del filo con rimozione meccanica o chimica dello strato di ossido, risciacquo con acqua demineralizzata ed asciugatura.

Cleaning of the wire by mechanical or chemical removal of the oxide layer , rinsing by demineralized water and drying.

4.    		ASSIEMAGGIO DEI PARTICOLARI

ITEMS ASSEMBLY

Per facilitare il montaggio è previsto un eventuale riscaldamento della flangia esterna (massimo 80 °C) ed un raffreddamento dell’anello interno di calettamento.

L’anello di calettamento non deve essere posizionato a filo con il tubo di niobio, ma leggermente all’interno, per evitare che materiale brasante in ecceso possa penetrare e brasare tra loro il tubo e l’anello di calettamento.

2675.S.008   rev. 0   sheet 4/5

To make easier the assembly, it is allowed to warm the outer flange (max. 80°C) while the inner plug can be cooled. The inner plug shall not fitted aligned with the niobium tube extremity , but shall have a little innerward misalignment to avoid that excess of brazing material could penetrate so brazing tube with plug.

5.    	PROCEDIMENTO DI BRASATURA

BRAZING PROCEDURE

5.1. 	La brasatura sarà eseguita in forno con elevato livello di vuoto, possibilmente 1 x 10-5 mbar.

The brazing shall be carried out into an oven with high vacuum level, 1x10-5 mbar if possible.

5.2. 	La temperatura dei pezzi sarà: 1095 ± 5 °C.

Sarà misurata la temperatura dei pezzi, non del forno.

The pieces temperature shall be: 1095 ± 5 °C.

The piece temperature shall be measured, not the oven temperature.

5.3. 	Ciclo di brasatura

# Brazing cycle

Il diagramma tempo / temperatura di riferimento sarà come quello riportato in Figura 1:

- 	salita in temperatura da 20 °C a 950 °C con gradiente di circa 300 °C/h;

- 	stabilizzazione della temperatura e mantenimento alla temperatura di 950 °C per circa      1 ora; il mantenimento intermedio a 950 °C servirà a raggiungere e garantire l’uniformità di temperatura dei pezzi;

- 	salita con gradiente di circa 50 °C/h fino alla temperatura di 1095 ± 5 °C;

- 	mantenimento alla temperatura di 1095 °C per circa 15 minuti;

-	raffreddamento in forno sottovuoto (1 x 10-5 mbar ) fino alla temperatura di circa 90 °C;    al di sotto dei 500°C il raffreddamento può essere accelarato con flussaggio di gas inerte

all’interno del forno;

- 	i pezzi devono essere mantenuti in vuoto (o atmosfera protetta) ed estratti dal forno quando sono al di sotto di 90 °C.

The reference chart time/temperature shall be as in Figure 1:

- heat-up from 20°C to 950 °C with rate of about 300°C/h;

- 1 hour holding period at 950 °C to reach pieces temperature uniformity;

- heat-up to 1095 ± 5 °C with rate of 50 °C/h;

- holding time of about 15 minutes at 1095 °C;

- cooling into the vacuum oven (1 x 10-5 mbar ) down to about 90°C; below 500°C the cooling process can be accelerated by venting the oven with inert gas;

- the pieces shall be kept in vacuum (or inert atmosphere) and moved from the oven when their temperature is below 90°C.

2605.S.003   rev. 0   sheet 5/5

##### FIGURA 1 / FIGURE 1

7.    	CONTROLLI DOPO BRASATURA

CONTROLS AFTER BRAZING

7.1. 	Esame visivo

Visual examination

Sarà eseguito sul 100% dei giunti brasati in accordo alla procedura N° 2675.S005.

The visual examination shall be carried out on 100% of the brazed joints in accordance with the procedure No. 2675.S005

7.2. 	Prova di tenuta ad elio

Helium leak test

La prova di tenuta ad elio si efettuerà in accordo alla procedura N° 2675.S002.

The helium leak test shall be carried out in accordance with the procedure No. 2675.S002.

# Text boxes

N.B.  - 	Le temperature di riferimento indicate sono del particolare da brasare (non del forno)

T              	The shown reference temperatures are of the pieces to be brazed (not oven)

1095 °C  _

#### Raffreddamento in forno chiuso

Cooling in the oven

950 °C  _                              1 h

50 °C/h

300 °C/h

Pressione / Pressure < 10-5 mbar

t